- Для изготовления штампов выбрана сталь 6ХС Укажите состав и определите группу стали по назначению Назначьте режим термической обработки, приведите его обоснование  Опишите микроструктуру и свойство стали после термической обработки

- Назначьте марку жаропрочной стали (сильхром) для клапанов автомобильных двигателей небольшой мощности Укажите состав назначьте и обоснуйте режим термической обработки стали Опишите микроструктуру и основные свойства стали после термической обработки

- Для изготовления токопроводящих упругих элементов выбрана бронза БрБНТ-1,7 Приведите химический состав, режим термической обработки и получаемые механические свойства  сплава Опишите процессы, происходящие при термической обработке и объясните природу упрочнения в связи с диаграммой состояния медь бериллий

- приведите характеристики  механических и технологических свойств стекловолокнитов и стеклотекстолитов Укажите область применения их в машиностроении

- Задача

Требуется изготовить сверла диаметром 10, 20, и 40 мм Выберете наиболее рациональную марку стали для каждой группы сверл Расшифруйте состав этих сталей  назначьте и обоснуйте режим термической обработки обеспечивающие  высокие режущие свойства инструмента Охарактеризуйте и схематически зарисуйте  микроструктуру  Опишите основные свойства  после термической обработки Укажите максимально допустимые температуры разогрева режущей кромки инструмента , изготовленного из выбранных вами сталей