- Требуется произвести поверхностное упрочнение изделий из стали 15Х Назначьте вид обработки опишите его технологию, происходящие в стали превращения, структуру и свойства поверхности и сердцевины

- В результате термической обработки оправки должны получить повышенную прочность  по всему сечению (твердость 250,,,280 НВ) Для изготовления их выбрана сталь 40ХН укажите состав и определите группу стали по назначению назначьте и обоснуйте режим термической обработки объяснив влияние легирования на превращение происходящие при термической обработке этой стали опишите структуру и свойства оправок после термической обработки

- для нагревательных элементов сопротивления выбран сплав хромаль ОХ23Ю5 расшифруйте состав укажите требования  предъявляемые к сплавам этого типа и температурные границы применения этого сплава

- опишите металлокерамические твердые сплавы группы ТТК укажите их состав свойства и область применения в машиностроении

- опишите антифрикционные полимерные покрытия их свойства способ нанесения и условия применения

- задача выберите сталь для изготовления протяжки сечением до 100мм расшифруйте состав выбранной марки стали  назначьте и обоснуйте режим термической обработки обеспечивающие высокие режущие свойства инструмента охарактеризуйте и схематически зарисуйте микроструктуру опишите основные свойства после термической обработки укажите максимально допустимые температуры разогрева режущей кромки инструмента изготовленного из выбранной стали